合金裂纹是金属疲劳退化的一个重要特征，表内是某种铝合金样本的疲劳裂纹扩展数据，该数据是在同一个恒定振幅的条件下获得的，所有样品的初始裂纹长度是相同的。每个样品的裂纹长度的增量是在10000个时间周期之后测量的，然后每5000个时间周期测量一次，直到40000个时间周期.

- 样本裂纹尺寸数据（单位mm）

| 编号 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.60 | 19.02 | 19.44 | 19.89 | 20.45 | 21.05 | 21.73 |
| 2 | 18.78 | 19.20 | 19.81 | 20.37 | 21.00 | 21.84 | 22.73 |
| 3 | 19.25 | 20.16 | 21.03 | 21.74 | 22.80 | 24.09 | 25.83 |
| 4 | 19.14 | 19.94 | 20.78 | 21.71 | 22.66 | 24.10 | 26.05 |
| 5 | 19.19 | 19.77 | 20.58 | 21.32 | 22.46 | 23.58 | 25.05 |
| 6 | 19.01 | 19.65 | 20.41 | 21.21 | 21.96 | 23.14 | 24.53 |
| 7 | 19.28 | 19.80 | 20.84 | 21.61 | 22.83 | 24.36 | 26.53 |
| 8 | 18.63 | 18.98 | 19.54 | 19.91 | 20.40 | 20.99 | 21.67 |
| 9 | 19.46 | 20.16 | 21.12 | 22.34 | 23.50 | 25.33 | 27.93 |
| 10 | 18.73 | 19.03 | 19.41 | 19.71 | 20.30 | 20.88 | 21.51 |
| 11 | 18.80 | 19.28 | 19.80 | 20.35 | 20.96 | 21.63 | 22.45 |
| 12 | 19.18 | 19.96 | 20.75 | 21.85 | 23.03 | 24.86 | 27.53 |
| 13 | 18.66 | 19.34 | 20.03 | 20.59 | 21.55 | 22.71 | 24.16 |
| 14 | 19.32 | 19.91 | 20.37 | 21.24 | 21.99 | 23.00 | 24.58 |
| 15 | 18.58 | 18.88 | 19.34 | 19.92 | 20.50 | 21.04 | 21.68 |
| 16 | 19.05 | 19.71 | 20.57 | 21.29 | 22.27 | 23.51 | 25.16 |
| 17 | 19.05 | 19.56 | 20.44 | 21.17 | 22.01 | 23.04 | 24.63 |
| 18 | 18.95 | 19.63 | 20.28 | 21.12 | 21.89 | 23.06 | 24.11 |
| 19 | 18.89 | 19.37 | 19.99 | 20.51 | 21.25 | 22.09 | 22.78 |
| 20 | 18.71 | 19.07 | 19.49 | 19.86 | 20.36 | 20.96 | 21.46 |
| 21 | 19.02 | 19.53 | 20.21 | 20.89 | 21.92 | 22.95 | 24.32 |
| 22 | 18.77 | 19.20 | 19.64 | 20.10 | 20.62 | 21.17 | 21.80 |
| 23 | 18.92 | 19.41 | 20.07 | 20.70 | 21.48 | 22.44 | 23.65 |
| 24 | 18.75 | 19.23 | 19.67 | 20.17 | 20.71 | 21.46 | 22.19 |
| 25 | 18.96 | 19.63 | 20.28 | 21.18 | 22.12 | 23.31 | 24.80 |
| 26 | 19.23 | 20.04 | 20.82 | 21.87 | 23.15 | 24.87 | 27.46 |
| 27 | 18.81 | 19.35 | 19.91 | 20.60 | 21.28 | 22.02 | 23.11 |
| 28 | 18.91 | 19.32 | 19.87 | 20.44 | 21.06 | 21.74 | 22.60 |
| 29 | 19.04 | 19.77 | 20.58 | 21.27 | 22.38 | 23.64 | 25.47 |
| 30 | 19.19 | 20.00 | 21.04 | 21.90 | 23.39 | 25.34 | 28.69 |

请完成：（1）绘出裂纹变化轨迹图，

（2）依据样本数据，建立合金疲劳退化的维纳过程模型，并设定合理的阈值，给出合金裂纹的剩余寿命及其分布.

（3）给出所建立模型的参数估计，进一步预测合金剩余寿命.